	MODEL NO.
	VOC @ MA
	VDC TOL. %
	"N" Exponent
	Max Ratio E @ 1 MA
	Power @ 40°C (Watts)
	Voltage Rating (Peak)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Nominal)
	E @ .1MA
	
	

	FR066
	20 9 67.0
	+40-20
	2.5
	2.5
	2.25
	200

	FR067
	20 0 67.0
	20
	2.5
	2.5
	0.75
	200

	FR1035
	100 0 1.00
	±10
	4.6
	1.5-1.78
	1
	800

	FR1036
	17501
	±15
	3.9
	1.8
	1
	800

	FR1037
	200 0 45.0 10003.50
	±10 ±15
	3.7
	1.87
	1
	800

	FR1038
	910910
	±10
	4.6
	1.65
	1.5
	1500

	FR1039
	68 0 1.00 98 0 8.2
	±20
	5.7
	1.5
	0.5
	200

	FS103
	175 01.00
	±20
	3.1
	2.1
	1.5
	1500

	FS106
	50001
	±15
	3.9
	1.8
	1.5
	1500

	FS308
	11001
	±15
	3.3
	2
	1
	800


	NOMINAL SIZE INCHES / MILLIMETERS
	 
	ILLUSTRATION

	
	 
	LEADS
	

	LENGTH
	DIAMETER
	THICKNESS
	LENGTH
	DIAMETER
	

	
	
	
	
	
	

	 
	1.34/34.0
	.278/7.06
	1.61/40.9
	.040/1.02
	B

	 
	.806/20.5
	.217/5.51
	1.68/42.7
	.031/.787
	B

	.673/17.1
	.295/7.49
	 
	1.55/39.4
	.031/.787
	A

	.683/17.3
	.300/7.62
	 
	1.55/39.4
	.031/.787
	A

	.678/17.2
	.290/7.37
	 
	1.54/39.1
	.032/.813
	A

	1.01/25.7
	.284/7.21
	 
	1.55/39.4
	.031/.787
	A

	 
	.511/13.0
	.164/4.17
	1.83/46.5
	.032/.813
	8

	1.02/25.9
	.284/7.21
	 
	1.56/39.6
	.031/.787
	A

	1.01/25.7
	.285/7.24
	 
	.57/39.9
	.032/.813
	A

	.677/17.2
	.286/7.26
	 
	.54/39.1
	.031/.787
	A


Magnatone silicon carbide varistor specs
